OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

(ul. Piecowa-Starowa Góra, droga boczna- Czyżeminek )

Ulica Piecowa, Starowa Góra.

Rurociąg PE 100RC Ø 110 SDR 17                                                    - 269,0 mb

Hydrant p-poż.  nadziemny  DN 80                                                     -  1 kpl

Hydrant p-poż. podziemny Ø 80 do przebudowy na nadziemny         - 1 kpl

Odejścia do działek w granicach nini regulacyjnych rury PE Ø 40 SDR 17  -18 mb

Opaska do nawierceń z zasuwą                                                             - 5 kpl

Droga boczna, Czyżeminek.

Rurociąg PE 100 RC Ø 110 SDR 17                                                     - 51,0 mb

Hydrant p-poż. nadziemny Ø 80                                                            -  1 kpl

Zasuwa żeliwna DN 100                                                                       -  1 kpl

W powyższym zakresie robót wykonawca (we własnym zakresie) musi uwzględnić:

- obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót

(inwentaryzacja geodezyjna),

- zaplecze budowy,

- organizację ruchu drogowego,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zamieszczono do poszczególnych

zadań do wykonania.

Ogólne wymagania materiałowe  dotyczące budowanych wodociągów:

► rury z ozn. „RC” należy stosować przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego

► zasuwy,

1) Elementy zasuw muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego,  zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej,

2) Zasuwy muszą posiadać przelot gładki, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia, a ich budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem.

3) Zasuwy muszą posiadać następujące elementy:

a) klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM lub  NBR: Wymagane jest prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących integralną część  korpusu zasuw klinowych kołnierzowych.

b) wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu ręcznego, wykonane ze stali nierdzewnej, z jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone w niskotarciowe podkładki ślizgowe;

c) uszczelkę między korpusem a pokrywą;

d) nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo;

e) trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu O-ring i podkładką poliamidową);

f) śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę i zabezpieczone masą zalewową na gorąco lub pokrywa bezśrubowa – gwarantująca 100 % szczelność, brak ognisk korozji.

g) skrzynki uliczne żeliwne do zasuw

► hydranty nadziemne,

Hydranty  nadziemne muszą być na ciśnienie nominalne 1,6 MPa oraz spełniać następujące wymagania:

1) Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej.

2) Dwa wloty typu B (75).

3) Podwójne zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania.

4) Kolumna wykonana z metali nierdzewnych lub z żeliwa sferoidalnego lub ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową..

►  Oznakowanie zasuw, Do oznakowania zasuw, stosuje się tabliczki informacyjne:

a) wykonane z tworzywa sztucznego, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z normą [12]. Dopuszcza się tolerancję wymiarów do 1mm;

b) wykonane z materiału o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz odporności na działanie promieni ultrafioletowych;

c) dodatkowo zabezpieczone przed złamaniem, poprzez wzmocnienie krawędzi bocznych na całym obwodzie.

Zakres robót należy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji a przedmiar traktować jako pomocniczy.

Ewentualne zastosowanie przez wykonawcę robót, innych urządzeń i materiałów jest możliwe

pod warunkiem, że zaproponowane inne urządzenia i materiały:

1) uzyskają aprobatę Inwestora i Projektanta.

2) nie wpłyną na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji

3) nie skróci trwania właściwego użytkowania obiektu.