SPIS TREŚCI

I.	Opis techniczny

1.       Przedmiot i zakres opracowania

2.       Podstawa opracowania

3.       Stan istniejący

4.       Zakres odtworzenia nawierzchni

5.       Technologia robót

6.       Wypisy z rejestru gruntu

II.	Część rysunkowa

rys. Nr 1                 Plan zagospodarowania terenu                    skala  1:500

rys. Nr 2                 Przekrój konstrukcyjny                               skala  1:25

OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Lucernianej (Gadka Stara) zlokalizowany w powiecie łódzkim wschodnim w gminie Rzgów z siecią miejską Łodzi z wodociągiem w ul. Zastawnej.

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych z dnia 14.06.2014 r.

- zalecenia zarządcy drogi,

- rozpoznania w terenie.

- Stan istniejący

Ulica Zastawna (dz. nr ewid. 76/2) stanowi drogę gminną kategorii L położoną na krańcu południowo-wschodnim m.Łódzi. Pas drogowy tej ulicy jest we władaniu tutejszego Zarządu Dróg i Transportu. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ~ 6,0 m odcinkami okrawężnikowaną, pobocze nieurządzone – trawiaste. Wjazdy do posesji ziemne, nieliczne utwardzone przez właścicieli. Przy ulicy Zastawnej zlokalizowane jest budownictwo siedliskowe i jednorodzinne.

Ulica Lucerniana (dz. nr ewid. 80/1) stanowi drogę powiatową kategorii Z położoną we wsi Gadka Stara gm.Rzgów, powiat Łódzki Wschodni. Pas drogowy jest we władaniu Starostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego zarządzającym jest Gmina Rzgów. Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ~ 5,0 m jednostronnie okrawężnikowaną. Pobocze drogi  po stronie zachodniej stanowi chodnik z kostki bet. szerokości 3,0 m, po stronie wschodniej – pobocze trawiaste z rowem przydrożnym częściowo utwardzone korytkami typu U. Wjazdy do posesji ziemne, nieliczne utwardzone przez właścicieli. Przy ulicy Lucernianej zlokalizowane jest budownictwo siedliskowe i jednorodzinne.  .

- Zakres odtworzenia nawierzchni

Zakres robót budowalno-montażowych obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości ca’24 mb z rur Ø 110 PE zakończonej studnią wodomierzową w poboczu ulicy Lucernianej. Pod ulicą Zastwną roboty będą prowadzone bezwykopowo metodą przewiertu z komorą odbioru zlokalizowaną na terenie wjazdu do posesji przy ulicy Zastawnej nr 5. Natomiast wykop pod komorę wodomierzową (komora nadawcza) zostanie wykonany w poboczu ulicy Lucernianej. Przekopy kontrolne naruszą pobocze ulicy Lucernianej: dwa pobocze trawiaste, jeden naruszy chodnik stanowiący dojście do kapliczki przydrożnej.

Wymiary wykopów po stronie ulicy Zastawnej wynoszą 2,0x1,50 m, po stronie ulicy Lucernianej 4,0 x 2,0 m oraz 3 przekopy kontrolne o wymiarach 1,50x1,0 m.

Po wykonaniu wykopów,  przekrój konstrukcji jezdni ulicy Zastawnej zostanie uściślony przy współudziale inspektora nadzoru, aby odtworzenie jezdni po wykonanym wykopie było zgodne ze stanem faktycznym.

Nawierzchnię naruszonej konstrukcji urządzonego wjazdu do posesji nr 5 przy ulicy Zastawnej odtworzyć w całym zakresie. Naruszoną konstrukcję chodnika odtworzyć „na zakład” po 0,50 m poza krawędź wykopu.

Tereny zielone odtworzyć „na zakład” zgodnie z ww. zasadami, tj. po 0,50 m poza krawędź wykopu.

UWAGA : W przypadku naruszenia korytek betonowych odwodnienia powierzchniowego ulicy Lucernianej – odtworzyć do stanu istniejącego. Zdemontowane prefabrykowane elementy betonowe o wym. 60x50x20  ułożyć z powrotem na podbudowie z betonu C12/15 grubości 15 cm.

5.Technologia robót

Odtworzenia nawierzchni należy dokonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym przedstawionym na rysunku nr 2.

Opis technologii odtwarzania poszczególnych warstw:

  - Roboty ziemne

Do zasypania wykopu dopuszcza się wyłącznie grunty niewysadzinowe, spełniające warunki zawarte w normach technicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Należy przewidzieć ewentualną wymianę gruntu. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.

Wykonawca sam dobiera sprzęt i jest całkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robót w celu prawidłowego zagęszczenia gruntu. Wykopy zasypywać warstwami grubości ok. 0,3 m według normy PN-S-02205:1998.

Każdą warstwę należy zagęścić mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania współczynnika zagęszczenia pod jezdnią Is 1,0 oraz Is 0,97 poza jezdnią. W trakcie zasypywania wykopu gruntem należy badać wskaźniki zagęszczenia każdej zagęszczanej warstwy.

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza od wymaganego, to Wykonawca winien dogęścić podłoże przed ułożeniem następnej warstwy. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające, Wykonawca powinien po spulchnieniu warstwy doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni przyjęto w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni przy założeniu, że wykopy zostaną zasypane gruntem G1.

  - Technologia odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinny być kruszywa łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, głazów narzutowych lub otoczaków o średnicy większej niż 63 mm. Kruszywo pochodzące z kruszenia powinno mieć 80 % ziaren kruszonych, czyli ziaren o wszystkich przekruszonych płaszczyznach. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa uziarnienie powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1 ST-D 04.04.02. Właściwości kruszyw powinny być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” oraz tablicą 2 ST-D 04.04.02.

Podbudowa powinna być ułożona na szerokości 0,5 m większej ( z każdej strony ) od szerokości wykopu. Zabrania się układać mieszanki w czasie opadów atmosferycznych. Układanie mieszanki kruszyw powinno odbywać się na pełną grubość warstwy po zagęszczeniu. Operacja układania powinna odbywać się w sposób ciągły. W czasie profilowania należy wyrównać wszystkie lokalne nierówności. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczaniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na głębokość co najmniej 10 cm i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni.

  - Technologia odtworzenia nawierzchni bitumicznej

Podłoże pod nawierzchnię powinno być zagęszczone i wyprofilowane do założonego spadku poprzecznego. Połączenie z istniejącą nawierzchnią wykonać należy „na zakład" na szerokości 0,25 m każda warstwa zgodnie z załączonym rysunkiem.

W celu zapewnienia prawidłowej przyczepności nowej nawierzchni do brzegów istniejącej, należy łączone elementy posmarować emulsją kationową szybkorozpadową lub  powinny  być łączone  przy  użyciu taśmy asfaltowej termoplastycznej ( warstwa ścieralna ).  Górną powierzchnię podbudowy oraz każdej warstwy bitumicznej należy skropić emulsją asfaltową w celu uzyskania dobrego wiązania międzywarstwowego.

Mieszankę asfaltobetonową należy układać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy suchej pogodzie o temperaturze dodatniej, powyżej 10° C. Temperatura zagęszczonej mieszanki powinna mieścić się w granicach max. 140 °C do min. 115 °C.

Sprzęt do zagęszczania musi umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia przynajmniej 98%.

Maksymalny czas stygnięcia wbudowanej masy określa się na min. 3 godziny i w tym czasie zabrania się wjazdu i parkowania jakichkolwiek pojazdów i sprzętów ( nowa nawierzchnia powinna uzyskać temperaturę otoczenia ).

Dla warstw bitumicznych nawierzchni należy przedstawić badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz badanie stabilności i odkształcenia.

  - Technologia odtworzenia wjazdu i chodnika z kostki betonowej

Zdemontowana kostkę betonową, oczyścić i posortować. Materiał brukarski uszkodzony wymienić na nowy o tym samym kształcie i parametrach. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z gumową podkładką mocowaną do płyty wibratora dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

  - Technologia odtworzenia terenów zielonych

Na zasypany wykop należy rozścielić warstwę ziemi urodzajnej o grubości 0,10 m z zawożeniem nawozami mineralnymi w ilości 5 kg / 100 m2 ( amofoska ). Tak przygotowane podłoże należy obsiać trawą.

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać stosowanym Polskim Normom lub posiadać

deklaracje zgodności z odpowiednią aprobatą techniczną.