SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-01

Modernizacja posadzki z żywic epoksydowych

w garażach OSP Rzgów

Data opracowania:

19 lipiec 2012 r.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru posadzek z żywic epoksydowych w garażach OSP Rzgów.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji wykonania posadzki żywicznej epoksydowej  w obiekcie

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem ca 180 m2 posadzki żywicznej  w   budynku OSP Rzgów.

1.3.1. mechaniczna rozbiórka istniejącego betonu o grubości ca 23 cm.

1.3.2.Likwidacja poprzez zasypanie piaskiem istniejącego kanału.,

1.3.3. Zebranie warstw pyłów dymnicowych o miąższości ca 30 cm.

1.3.4. Wykonanie warstwy wyrównującej z piasku z zagęszczeniem.

1.3.5. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej

1.3.6. Wylanie płyty betonowej zbrojonej podwójną siatką

1.3.7. zaimpregnowanie całego podłoża preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia, jako warstwa zaczepna, dwukrotnie,

1.3.8. wykonanie membrany przeciwwilgociowej na całej powierzchni posadzki, min.2 mm

1.3.9. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej polimerowo-mineralnej na połączeniu ścian zewnętrznych budynku 0,5 m na ścianę i 0,5 m na posadzkę,

1.3.10. wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z betonu żywicznego na całości 
o grubości 3,0-5,0 mm ;

1.3.11. wykonanie posadzki z żywic polimerowych gr. 2-3 mm antypoślizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej;

1.3.12. wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych;

1.3.13. wykonanie cokołów przyściennych z żywic epoksydowych z wyobleniem kąta prostego (podłoga – ściana i podłoga - filar);

1.3.14. wykonanie trwałych linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na polach składowych żywicą epoksydową w kolorze żółtym o szerokości 10 cm;

Odpady (zerwany asfalt, resztki betonu, gruz itp.) powstałe podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje poprzez wywiezione na wysypisko, lub przekazanie do utylizacji - za pisemnym potwierdzeniem ilości odbioru.

Koszt wywiezienia i złożenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawcę 
w cenę oferty.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami  Przedstawiciela Zamawiającego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00

Całość materiałów użytych do wykonania posadzki nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i SST-01.

2.2. Rodzaje materiałów – opis wyrobów.

2.2.1 Żywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego oparta na bazie preparatu gruntującego, kompozycji żywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej oraz do uzyskania warstwy zamykającej).

Jako wypełniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje się piasek kwarcowy barwiony 
i niebarwiony. Posadzki wykonane z żywic mineralno-epoksydowych przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego, w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach służby zdrowia, z wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych zabrudzeniem krwią, środkami leczniczymi i dezynfekcyjnymi, takich jak gabinety zabiegowe, sale operacyjne itp.

Posadzki mogą być wykonywane w miejscach, w których przewiduję się występowanie obciążeń odpowiadających warunkom transportu ciężkiego, tj. obciążeń, jakie powodują pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej 50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku powyżej 6kN oraz intensywny ruch pieszy.

Właściwości techniczne:

- Wygląd – połyskująca powierzchnia w odcieniu szarości (biały – szary – czarny)

- Skurcz liniowy……………………………………………………………..≤0,2%

- Wytrzymałość na zginanie……………………………………………≥19 MPa

- Wytrzymałość na ściskanie………………………………………….≥ 35 MPa

- Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), ilość obrotów…….≥ 5000

- Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) dla powierzchni w stanie:

a) suchym……………………………………………………………≥0,45

b) po zawilgoceniu………………………………………………….≥0,30

c) po zaoliwieniu……………………………………………………≥0,15

- Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego……..≥ 2,0 MPa

- Chłonność wody…………………………………………………………≤1,0 %

- Właściwości przeciwpoślizgowe…………………………………………≥ R 9

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień posadzka trudno zapalna

2.2.2. Preparat gruntujący do cementowych zapraw naprawczych i posadzek samopoziomujących – koncentrat.

Preparat gruntujący jest skoncentrowaną wodną dyspersją polimerową przeznaczoną do gruntowania podłoży betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany również jako materiał gruntujący przed aplikacją samopoziomujących posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw naprawczych.

Preparat po rozcieńczeniu z wodą penetruje w głąb podłoża zmniejszają  jego porowatość. Tym samym stabilizuje chłonność podłoża oraz redukuje jego powierzchniową nasiąkliwość. Jednocześnie tworzy na powierzchni cienką, szczelną warstewkę, która zwiększa przyczepność między istniejącym podłożem, a nowo wykonywaną warstwą posadzkową

Właściwości techniczne:

- produkt w formie koncentratu,

- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnego,

- szybka i łatwa aplikacja,

- możliwa i łatwa aplikacja,

- możliwość zastosowania na różnorodnych podłożach,

- gęstość 1050 kg/m3,

- zawartość części stałych 49%,

- lepkość 100 do 700 mPas,

- wygląd - mleczno biała ciecz

- wydajność na betonie 5 do 7 m2/l,

- rozcieńczenie z wodą 1:3

2.2.3. Samopoziomująca masa wyrównująca, podkład pod posadzki przemysłowe.

Beton żywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej o niskiej lepkości, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie.

Tak dobrana kompozycja charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie 
i zginanie

Właściwości techniczne:

- wytrzymałość na zginanie – min. 40 N/mm²,

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 20 N/mm²,

- wytrzymałość na ściskanie – min. 90 N/mm²,

- odporność na ścieranie – 0,031 mm,

- odporność na uderzenia (pow. odcisku kulki) – 18,5 kGm,

- skurcz liniowy – 1,5 %,

- współczynnik rozszerzalności liniowej – (1x10-5),

- dopuszczalny ruch pieszy – po 16 godz. (przy temp. + 20ºC),

- pełne obciążenie – po 7 dniach (przy temp. + 20ºC),

- bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego

2.2.4. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw  wyrównawczych 
i ochronnych na betonie

Trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw wyrównawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub natryskiem podłoży mineralnych warstwą o grubości 0,5-3,0 mm stosowaną jako bariera przeciwwilgociowa pod żywice epoksydowe, na podłożach wilgotnych, także na wilgotny beton. Charakterystyczną cechą zaprawy jest zachowanie szczelności dla cieczy i przepuszczalność dla pary wodnej.

Właściwości techniczne:

-  baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami;

- temperatura użytkowa: -30 ºC + 80 ºC  przy stałym narażeniu;

- współczynnik rozszerzalności termicznej: ≤17,0 x10-6 na ºC (zakres temp.-20 ºC+60 ºC ),

- wytrzymałość na ściskanie:   ≥ 46,0 N/mm² ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.) ,

- wytrzymałość na rozciąganie  przy zginaniu:  ≥ 6,4 N/mm²  ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.) ,

- przyczepność:  ≥ 4,4 N/mm²   (29 dni/+20 ºC/ 50% w.w.)

- współczynnik nasiąkliwości wodą : ~ 0,03 kg/m² x hº' 5  [W]

- o jakości nie gorszej niż produkt Sikagard®-720EpoCem

2.2.5. Zaprawa uszczelniająca polimerowo-mineralna, przeciwwilgociowa.

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca zewnętrznie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej oraz uszczelnienie wewnętrzne przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz. Przywiera do wilgotnych podłoży. Zaprawa nanoszona może być pacą, pędzlem lub natryskowo. Preparat należy nanosić przynajmniej w dwu całkowicie kryjących warstwach na połączeniu ścian zewnętrznych i posadzki na szerokość po 50 cm .

Właściwości techniczne :

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;

- opór dyfuzyjny bezwzględny:   µ= ok. 1000;

- wiążąca hydraulicznie;

- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie;

- o jakości nie gorszej niż produkt: AQUAFIN®-2K

2.2.6. Żywica epoksydowa do malowania pasów

Właściwości techniczne :

- baza: żywica epoksydowa,

- barwa: żółta (RAL 1002),

- konsystencja: płynna,

- proporcja mieszania (wg zaleceń producenta),

- czas obróbki w temp. + 20OC i opak. 6kg: ok. 40 min.,

- wymagana liczba warstw: 1 – 2,

- zużycie na warstwę: 300 – 500 g/m2,

- czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin,

2.2.7. Materiały do wykonania posadzki powinny być dostarczone na budowę 
z następującymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracją zgodności,

- wytycznymi stosowania materiału wg producenta,

- informacją o okresie przydatności do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi.

Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczającej zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z późn. zm. ), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają „karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania  posadzki wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału  z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego  żądaną partię materiału Wykonawca podda badaniom laboratoryjnym.  Koszty tych badań ponosi Wykonawca.

2.3. Przygotowanie materiałów do wykonania posadzki z żywic epoksydowych.

Materiały do wykonania posadzki z żywicy – bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki – powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury istniejącego podłoża. Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące:

- wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się 
w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, 
w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15OC i nie wyższej niż 25OC oraz wilgotności względnej nie  przekraczającej 70%.

Uwaga:	Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana była wyłącznie z zestawu materiałów dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcją techniczną posadzki.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atest Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważny), poświadczający że zaproponowany system posadzkowy z żywic epoksydowych (gotowy wyrób) jest dopuszczony do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego – żywnościowego.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od Przedstawiciela Zamawiającego warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania.

Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: zerowanie. Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami SST-01, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

5.1. Wykonanie posadzek garażowych z żywic epoksydowych.

5.1.1. Mechaniczna rozbiórka istniejącego betonu o grubości ca 23 cm wraz z wywózką gruzu

5.1.2. Likwidacja poprzez zasypanie piaskiem istniejącego kanału.,

5.1.3. Zebranie warstw pyłów dymnicowych o miąższości ca 30 cm

5.1.4. Wykonanie warstwy wyrównującej z piasku z zagęszczeniem

5.1.5. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej.

5.1.6. Wylanie płyty betonowej zbrojonej podwójną siatką.

5.1.7.Zaimpregnowanie całego podłoża preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia, jako warstwa zaczepna, dwukrotnie,

5.1.8. Wykonanie membrany przeciwwilgociowej na całej powierzchni posadzki, min.2 mm

5.1.9 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej polimerowo-mineralnej na połączeniu ścian zewnętrznych budynku i posadzki.

Wykonanie warstwy uszczelniającej przeciwko wilgoci napływającej z zewnątrz poprzez nałożenie zaprawy uszczelniającej polimerowo-mineralnej, dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej. Preparat należy nanosić przynajmniej w dwu całkowicie kryjących warstwach na połączeniu ścian zewnętrznych i posadzki na szerokości 50 cm.

Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy uszczelniającej:

- ułożenie – wylewanie warstwy uszczelniającej na połączeniu ścian zewnętrznych budynku i posadzki, na szerokości po 50 cm,

- równomierne rozprowadzenie warstwy,

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy uszczelniającej,

5.1.10. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza pod posadzki, wykonana z betonu żywicznego o grubości 3,0 – 5,0 mm na całej powierzchni, w celu wyrównania podłoża.

Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej:

- ułożenie – wylewanie warstwy samopoziomującej,

- równomierne rozprowadzenie warstwy,

- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy wyrównawczej,

5.1.11. Posadzki z żywicy polimerowej.

Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z żywicy epoksydowej – warstwa kończąca (nawierzchniowa)

Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje;

- ułożenie przez wylewanie żywicy epoksydowej, antypoślizgowej warstwy nawierzchniowej posadzki antypoślizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej posadzki.

5.1.12. Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych .

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczną żywicą epoksydową.

Zakres prac związanych z wypełnieniem szczelin obejmuje:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- przygotowanie podłoża do wypełnienia szczelin dylatacyjnych z żywicy epoksydowej,

- wypełnienie dylatacji żywicą epoksydową.

5.1.13. Wykonanie cokołów przyściennych.

Wykonanie cokołów z  żywic epoksydowych z wyobleniem kąta prostego,

Zakres prac związanych z  wykonaniem cokołów przyściennych obejmuje;

- wykonanie cokołów przyściennych z wyobleniem kąta prostego - ściana –podłoga  lub słupy – podłoga  żywicą epoksydową ,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej cokołów.

5.1.14. Wykonanie pasów wyznaczających pola parkingowe.

Ręczne wykonanie z żywicy epoksydowej pasów koloru żółtego wyznaczających pola składowe.

Zakres prac przewidzianych do wykonania pasów wyznaczających pola składowe obejmuje:

- ręczne oczyszczenie powierzchni przewidzianych pod pasy,

- wyznaczenie linii pól składowych,

- zabezpieczenie powierzchni przyległych do linii,

- ręczne lub mechaniczne nałożenie warstwy żywicy koloru żółtego na wyznaczoną powierzchnię linii o szerokości 10 cm,

- po uzyskaniu pełnej wytrzymałości usunięcie wykonanych zabezpieczeń powierzchni przyległych do linii.

6. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót.

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-01.

7. Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi częściowemu – odbiorowi  robót  ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas, których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele  	Wykonawcy.

7.1. Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego..

7.2. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności zakresu wykonania robót z  ofertą  i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

7.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robót

Przy ryczałtowym rozliczaniu robót obmiar nie jest wymagany.

9. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego  art. 632 KC.

10. Przepisy związane.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243 poz.1623).

10.2. Wykaz przepisów i norm.

10.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych,

10.2.2. PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

10.2.3. PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,

10.2.4. PN - 82/B – 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 	Obciążenia pojazdami,

10.2.5. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowe.

10.2.6. PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne – Żywice epoksydowe.

10.2.7. PN-EN ISO 9514:2000  Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

10.2.8 STWiORB - Posadzki Przemysłowe – posadzki z żywic epoksydowych 
i poliuretanowych. ( Wydawnictwo  Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o.