SPIS ZAWARTOŚCI

00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................................... 2

01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.................................................................... 8

02.00.00. ŚCIANY.....................................................................................................10

03.00.00. POSADZKI................................................................................................ 12

04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE..................................................................... 14

05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY.............................................................................16

06.00.00. ROBOTY MALARSKIE............................................................................ 21

07.00.00. INSTALACJA WOD-KAN........................................................................ 26

08.00.00. INSTALACJA C.O..................................................................................... 28

09.00.00. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELEFONICZNA............................. 32

2

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ST niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

remontowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

ogólnobudowlanych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją, ST i

poleceniami Zamawiającego.

1.3.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy,

księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy

Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji (przedmiar robót) i ST.

1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak

jakby były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu należy natychmiast powiadomić

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty oraz

dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją i ST. Dane określone w dokumentacji i w ST

powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach

określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji i /lub w ST to należy przyjąć

przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub

roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość

wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej

sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt

Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia placu budowy w sposób umożliwiający

bezpieczną eksploatację budynku, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru

końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę kontraktową.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

- przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwości powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, określonych w odpowiednich przepisach

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót na większym poziomie hałasu niż określona

przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użyci materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

3

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do

powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych

dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji budynku. Wykonawca zapewnia właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i

prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej, to Wykonawca

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniający

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia

zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione

w cenie umownej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca musi utrzymywać roboty do czasu

odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego

źródła wytwarzania, zamawiania lub wykonywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inżyniera. Zatwierdzenia partii materiałów z danego

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robot.

2.2. Materiał odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie

tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie

przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT.

4

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot musi być zgony z ofertą wykonawcy i

musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca

będzie na bieżąco na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiększenie odległości transportu ponad

wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez

Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robot, oceną

jakości materiałów i postępem robot, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją

dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez

Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w ST. Polecenia

Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewniania jakości robot (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizację wykonywania robót

- terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- zasady bhp

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

5

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on

odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do

pobrania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich

wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i

wytycznych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,

albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

dokumentów technicznych

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku

wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.

1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez

ST, każda partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych

wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Rejestr obmiarów.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punkach następujące dokumenty:

- protokoły przekazania palcu budowy

- protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze

dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie odmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego

akceptacji. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

6

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej. Objętości będą wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości

które mają być odmierzone wagowo, będą ważone w (Mg) lub w (kg) zgodnie wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane

przez Zamawiającego a zostaną one dostarczone przez Wykonawcę.

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia

powinny być wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych

powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika

do księgi obmiaru.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,

dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowości danej części robót do

odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie

nie później jednak niż w ciągu 3-ch dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu. Jakość i ilość robót

ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i

innych wcześniejszych ustaleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy

ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier

uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenia ilości i jakości wykonywanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje Zamawiający.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna

być stwierdzona przez Kierownika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dok., o których mowa w punkcie

8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

robót z dokumentacją projektową i ST.

7

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych

lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń oceniając pomniejszoną

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego

robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy

2. ST (podstawowe z dokumenty umowy i ew. Uzupełniające lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Rejestry obmiarów (oryginały)

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST .

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za

wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 00.00.00

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie.

8

SST - 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami

rozbiórkowymi i obejmują:

rozebranie obicia ścian z drewna i demontaż karnisza drewnianego,

wykucie z muru kratek wentylacyjnych i ościeżnic drewnianych,

poszerzenie otworów drzwiowych,

demontaż posadzek, demontaż okładziny ścian z płytek,

- posegregowanie i ułożenie materiałów z rozbiórki

wywiezienie materiałów z rozbiórki:

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w p. 1.1. SST.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką

elementów konstrukcji i wykończenia, realizowanych w ramach robót przygotowawczych związanych

z realizacją zadania określonego w punkcie 1.1. SST-00.00.00.

1.4.Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem istniejących obiektów budowlanych oraz wyburzeniem

ścian wewnętrznych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez

Zamawiającego

wiertarka elektryczna do betonu

młot elektryczny udarowy

palniki gazowe

samochód samowyładowczy

ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dla transportu podano w SST-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez

Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów

technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez

powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce składowania do czasu ich zabezpieczenia

antykorozyjnego i ponownego użycia. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na

mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawcę i zaakceptowane przez

Zamawiającego

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

5.2.1. Rozebranie elementów konstrukcji ścian.

9

Przed przystąpieniem do rozbiórki elementów konstrukcji ścian należy zabezpieczyć stropy i belki

stropowe poprzez ich podstemplowanie. Rozbiórkę elementów murowanych ścian nośnych w miejscach

poszerzeń otworów drzwiowych, można wykonać dopiero po wykonaniu konstrukcji wsporczej. Po

wykonaniu konstrukcji wzmacniającej można przystąpić do robót rozbiórkowych.

5.2.2. Usuwanie gruzu.

Usuwanie gruzu z budynku należy wykonywać rynnami do gruzu segmentowymi z rur PCV lub wynieść

w wiadrach. Nie dopuszcza się zrzucania gruzu z wysokości poza teren budynku. Teren budowy przed

przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć. Wszelkie koszty związane

z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP obciążają Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 "Wymagania ogólne"

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00.00.00. " Wymagania ogólne" pkt. 7. Jednostką

obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest m3

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty związane z wyburzeniami elementów podlegają odbiorowi robót zanikających. Ogólne zasady

odbioru robót podano w SST-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po

odbiorze robót .

Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką ścian obejmuje:

wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki

zabezpieczenie stropów oraz przejść

wykucie otworów w ścianach z cegły

przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,

załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki

wyrównanie wyciętych otworów i uporządkowanie ter. rozbiórki.

Dla rozbiórki istniejących posadzek:

zabezpieczenie terenu robót

demontaż elementów posadzki istniejącej

demontaż wylewki z zaprawy cementowej

posegregowanie, oczyszczenie i ułożenie materiału z rozbiórki

załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

wyrównanie podłoża i uporządkowanie ter. rozbiórki wraz z zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

Dla rozbiórki elementów stolarki drzwiowej:

zabezpieczenie terenu robót

demontaż elementów stolarki drzwiowej

posegregowanie, oczyszczenie i ułożenie materiału z rozbiórki przeznaczonego do ponownego

wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

wyrównanie i uporządkowanie ter. rozbiórki wraz z zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

10

SST - 02.00.00.ŚCIANY

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót

związanych z wykonaniem robót murarskich przy montażu nadproży stalowych.

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

SST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej wzmacniającej nadproży.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w ST00.00.00 „Wymagania ogólne”

2.2. Kształtowniki stalowe

Konstrukcje wzmacniające nadproży zaprojektowano z kształtowników stalowych ze stali konstrukcyjnej

ogólnego przeznaczenia St3S (PN-88/H-84020). Kształtowniki stalowe powinny odpowiadać

następującej normie: Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco (PN-H-93452:1997)

2.3. Ściany murowane.

Do uzupełnienia ubytków i otworów w ścianach stosować cegłę ceramiczną kratówkę kl. 10 Mpa. na

zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5,0 Mpa (PN-B-14501). Skład zaprawy cementowo-wapiennej: 1m3

piasku, 200 kg cementu, 100 kg wapna. Do zapraw stosować cement powszechnego użytku wg normy

PN-B-19701, wapno hydratyzowane wg PN-B-30020, piasek do zapraw wg PN-B-06711 oraz wodę wg

PN-B-32250.

2.4. Dostawa materiałów.

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest wykonawca robót, zgodnie z ustaleniami określonymi

w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego

i jakościowego odbioru dostaw poszczególnych asortymentów materiałów oraz ustalonych w PZJ badań

kontrolnych.

2.5. Składowanie materiałów.

Sposób składowania materiałów powinien zabezpieczać przez ich zniszczeniem i zawilgoceniem.

Powierzchnia składowania powinna zapewniać możliwość zgromadzenia materiałów w ilościach

zapewniających ciągłość robót.

3. Sprzęt.

Do murowania ścian z cegły ceramicznej używa się podstawowych narzędzi murarskich: kielni, pionu,

poziomicy, sznura i kastry na zaprawę.

Bruzdy na przewody instalacyjne wykonuje się przy pomocy ręcznych bruzdowników. Otwory o różnych

średnicach można w ścianie z ceramicznej nawiercać przy pomocy ręcznej wiertarki.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne”

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji stalowej, należy spełnić wymagania określone w SST

01.00.00. punkt 5.2.

W miejscach nowych otworów w ścianach nośnych budynku istniejącego, należy wykonać nadproża z

kształtowników stalowych HEB 140 cm wspartych na istniejącym murze, owiniętych siatką Rabitza

i obetonowanych. Elementy stalowe montować należy kolejno, każdorazowo klinując ścianę nad belką

11

stalową. Do montażu kolejnej belki stalowej można przystąpić po ułożeniu i podklinowaniu belki

poprzedniej. Nie należy rozkuwać ściany na całej jej grubości przed montażem belek.

Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie farbą chlorokauczukową

chromianową czerwoną tlenkową. Elementy konstrukcji należy oczyścić do 2 stopnia czystości wg. PN-

70/H-970050. Grunt: dwukrotnie farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna

chromianowa, czerwona tlenkowa – grubość powłoki 50 m.

Nawierzchniowa: dwukrotnie emalią chlorokauczukową ogólnego stos. – grubość powłoki 60 m.

6. Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań kontrolnych w ciągu całego procesu

budowy od okresu przygotowawczego poprzez etap budowy aż do badań końcowych.

Po zakończeniu prac montażowych wykonuje się badania ostateczne w których sprawdza się:

prawidłowość układu geometrycznego elementów,

dokładność zestawienia konstrukcji,

wykonanie i kompletność połączeń

wykonanie powłok ochronnych

jakość naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest: 1

mb nadproża

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 9. Roboty

montażowe uznaje się za odebrane jeżeli spełniają wymagania określone w SST, dokumentacją

techniczną, a wszystkie badania określone w punkcie 6. dadzą wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9.2. Podstawa płatności 1 mb wykonanych nadproży stalowych.

10. Przepisy związane.

1. PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

2. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4 PN-B-100220 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badań. Badania

odporności na działanie mrozu metodą pośrednią.

6. PN-B-12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

10. PN-B-30000 Cement portlandzki.

11. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

12. PN-B-30003 Cement murarski 15

13. PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

16. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

17. PN-EN-459-2 Wapno budowlane. Metody badań.

19. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-78/6741-07Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

21. PN-B-06200:1997 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

12

SST - 03.00.00.POSADZKI

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem podkładów i posadzek dla zadania określonego w SST 00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robót opisanych w SST 00.00.00. pkt. 1.1.

1.3. Zakres objęty ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót związanych z izolacjami

przeciwwilgociowymi, podkładami i posadzkami.

2. Materiały.

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dot. materiałów podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

2.4. Warstwy wykończeniowe.

Warstwy wykończeniowe w pomieszczeniach należy wykonać zgodnie ze wskazaniami dokumentacji

projektowej. Jako warstwy wykończeniowe posadzek zaprojektowano płytki ceramiczne antypoślizgowe

na zaprawie klejowej z fugą wodoodporną. Klasa ścieralności 5.

3. Wykonanie robót.

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

3.2. Podkłady

Podkład pod posadzkę należy wykonać z zaprawy cementowej 1:3. Mieszankę układać warstwą grubości

2 cm. W okresie ok. 5-6 dni od ułożenia warstwy podkładowej, należy wykonaną wylewkę zwilżać wodą.

Powierzchnie powyżej 20 m2 należy dylatować. Pomiędzy podkładem i ścianami należy ułożyć pasy

papy lub folii, wykonując dylatacje.

3.3. Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla

okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych.

Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy

ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę

klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą

zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie

przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. Szerokość spoiny powinna wynosić 3 mm,

a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych,

usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okładzin ceramicznych:

Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić

i wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją

producenta. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.

4. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00.„Wymagania ogólne pkt.3.

5. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 4. Przy

transporcie materiału należy się stosować do zaleceń producenta

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

6.2. Oceny prawidłowości i jakości wykonywania posadzek i podłóg dokonuje się w ramach obiorów

częściowych sprawdzenia warunków przystąpienia do wykonania posadzki oraz końcowego odbioru

robót.

Do odbiorów częściowych zalicza się:

- odbiór materiałów – sprawdzenie zgodności użytych materiałów z projektem oraz z wymaganiami norm

i świadectw dopuszczenia do stosowania

13

- odbiór podkładu – jest dokonywany podczas wykonywania podkładu oraz po jego całkowitym

stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach próbek kontrolnych. Odbiór polega na sprawdzeniu

prawidłowości ułożenia, sprawdzeniu materiałów (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki

betonowej), grubości podkładu (w dowolnych 2 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymałości, geometrii

powierzchni podkładu, prawidłowości osadzenia wpustów podłogowych oraz wykonania szczelin

dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Nierówności podkładu bada się przez przykładanie w

dowolnych miejscach dwumetrowej łaty kontrolnej mierząc prześwity między łatą a podkładem z

dokładnością do 1mm. Sprawdzenie odchyleń powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub z

określonym spadkiem wykonuje się za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy do 1 mm. Dopuszczalna

nierówność płaszczyzny podkładu cementowego wynosi 3 mm na długości 3,0 m.

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót.

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

- temperatury powietrza w pomieszczeniu

- wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu

- wilgotności podkładu

7. Odbiór robót.

Ogólne zasady podano w w SST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania podłogi z projektem i kosztorysem na podstawie oględzin

i pomiarów posadki oraz protokołów odbiorów częściowych elementów konstrukcji podłogi

- sprawdzenie jakości użytych materiałów

- sprawdzenie spełnienia wymaganych warunków przystąpienia do robót

- sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych, podkładu i posadzki po uzyskaniu przez

nią pełnych właściwości technicznych.

- sprawdzenie równości spoin, dokładności ich wypełnienia, równości płaszczyzny podłogi, staranności

ułożenia elementów wykończenia, dokładności wypełnienia zaprawą przestrzeni pod płytkami

ceramicznymi.

Prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki bada się analogicznie jak podkładu. Połączenie

posadzki z podkładem sprawdza się zależnie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie lub

oględziny.

8. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST nr 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt.9. Podstawą

płatności za wykonaną posadzkę jest 1m2 posadzki wraz z listwami przyściennymi, cokołami itp.

14

SST - 04.00.00.ELEMENTY STOLARSKIE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem i montażem stolarki drzwiowej dla zadania określonego w SST 00.00.00.

„Wymagania ogólne”

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i

montażem okien i drzwi.

1.4. Określenia podstawowe.

Okno – element budowlany, który oprócz spełniania podstawowych funkcji jak naświetlenie i wietrzenie

pomieszczeń stanowi o wystroju elewacji budynku.

Drzwi – konstrukcje spełniające funkcję ruchomej przegrody umożliwiającej komunikację pomiędzy

pomieszczeniami.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2. Stolarka drzwiowa

Projekt przewiduje zastosowanie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń płytowych z okleiną w kolorze

uzgodnionym z Zamawiającym, montowane w ościeżnicach stalowych. W pomieszczeniach WC

sanitarnych w dolnych partiach zastosować otwory nawiewne o powierzchni min. 200 cm2. W drzwiach

zamontować należy okucia i klamki dobrej jakości, satynowe.

3. Wymagania ogólne.

Drzwi powinny dawać poczucie bezpieczeństwa. Powinny być odporne na uderzenia i trudne do

wyłamania. Wymagania te gwarantuje mocna konstrukcja skrzydeł drzwi, zaopatrzenie w odpowiednie

okucia i zamki. Powinny spełniać podstawowe warunki dotyczące szczelności i akustyki przegród.

4. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3

5. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4

6. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00.

Dla zachowania prawidłowego osadzenia drzwi należy zachować następujące zasady ich montażu:

sprawdzić prawidłowość wykonania otworów okiennych i drzwiowych. Szerokość otworu

montażowego powinna być większa o 2,0 do 3,0cm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy i o 3,0 do

5,0cm większa od jej wymiaru w pionie.

Przed osadzeniem stolarki, należy zdjąć skrzydła drzwiowe i okienne z ościeżnic.

Ościeżnicę należy ustawić w otworach na klinach, pozostawiając pomiędzy ościeżnicą i ścianą

szczelinę montażową.

Przy pomocy poziomicy należy ustawić ościeżnicę w pionie i w poziomie, a następnie przy pomocy

przymiaru zwijanego należy sprawdzić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice

w wymiarach przekątnych nie powinny przekraczać 3 mm na długości powyżej 1 m.

Ościeżnicę należy montować w ścianie przy pomocy kotew lub dybli stalowych.

Po zakotwieniu dybli należy zamontować skrzydła okienne i drzwiowe, celem sprawdzenia

prawidłowości ich pracy.

Szczeliny pomiędzy ościeżnicą i ścianą należy wypełnić pianką montażową. Dla zabezpieczenia

ościeżnicy przed deformacją spowodowaną działaniem pianki montażowej, na ościeżnicach należy

założyć rozpory pionowe i poziome.

15

Po utwardzeniu pianki montażowej oraz jej obcięciu należy miejsca styku ościeżnicy z murem

uszczelnić elastyczną masą silikonową.

7. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6

8. Badania okien i drzwi.

Oceny dokonuje się opierając się na metodach badań i kryteriach dotyczących poszczególnych

właściwości. Badania drzwi mają następujący zakres:

- sprawdzenie wymiarów, materiałów, wykonania, sprawności działania, sprawdzenie właściwości

cieplnych i wilgotnościowych (certyfikaty).

- sprawdzenie właściwości wytrzymałościowych

9. Podstawa płatności.

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. Podstawę

płatności stanowi 1 szt. zamontowanych drzwi.

16

SST - 05.00.00.TYNKI I OKŁADZINY

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót związanych

z wykonywaniem tynków i okładzin ściennych w budynku opisanym w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.2. Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robót opisanych w SST 00.00.00. pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z tynkami i okładzinami

ściennymi

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów podano w ST 00.00.00.„Wymaganiach ogólnych”

2.2. Tynki

Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501

lub aprobat technicznych

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l wg PN-

79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy

stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków

zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:199ó. Do wykonywania tynków

pocienionych należy stosować masy tynkarskie wymienione w normie PN-B-10106:1997 (w przypadku

suchych mieszanek) lub spełniające wymagania odpowiednich aprobat technicznych (w przypadku mas w

postaci past).

Na nowo wymurowanych ściankach działowych oraz w miejsce skutych istniejących tynków, należy

wykonać tynki cementowo – wapienne trójwarstwowe zatarte na gładko.

2.3. Okładziny ceramiczne

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat

technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo – wapienne do mocowania powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-14501:1990. Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PNB-

10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich

aprobat technicznych.

Do okładania ścian należy stosować:

- płytki ceramiczne glazurowane 20x30 cm kl. I-szej.

- w pomieszczeniach sanitarnych (poza kabinami systemowymi), gospodarczych oraz socjalnych (przy

blatach roboczych oraz umywalkach), jak również w pomieszczeniach zaplecza kuchni, do wysokości

2,05 m należy ułożyć okładzinę z płytek ceramicznych glazurowanych, układanych na kleju.

2.4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych stosuje się:

- płyty gipsowo-kartonowe odpowiadające wymaganiom normy PN-B-79405:1997,

- klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych,

- szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

- listwy i łaty drewniane,

- kształtowniki stalowe, aluminiowe,

- gwoździe, wkręty odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych.

3. Wykonanie robót.

3.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

3.2. Do robót tynkarskich należy przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i instalacyjnych

oraz po osadzeniu ościeżnic. Tynki wykonywać w temperaturze powyżej +5 C i pod warunkiem że w

ciągu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 0C. W okresie wysokich temperatur świeże tynki należy

nawilżać w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia.

Podłoże pod tynk należy przygotować - spoiny nie powinny być wypełnione zaprawą na głębokość 10-15

mm. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilżyć wodą.

W dokumentacji przyjęto wykonanie tynku wewnętrznego c-w kat. III gładkiego.

17

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Podłoża powinny być równe, niepylące, bez rys, spękań itp. Nadlewki i wystające nierówności podłoża

należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża naprawić zaprawą cementową lub

specjalnymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.

Zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży należy usunąć warstwę

pylącą oraz odpylić powierzchnię.

3.2.1. Wykonywanie tynków zwykłych.

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy

odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych nie zawierające dodatków dekoracyjnych,

kwasoodpornych itp.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, sposób nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,

liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.

Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy skontrolować przynajmniej:

- przygotowanie podłoży,

- zakończenie robót stanu surowego,

- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych,

- jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek itp.).

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-

70/B-10100.

Nałożony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Należy uniknąć bezpośredniego

promieniowania słonecznego i przeciągów. W razie potrzeby przykrywać powierzchnię tynku i zwilżać

ją. Przy wykonywaniu w/w tynków należy przestrzegać reguł i zasad obowiązujących w robotach

tynkarskich. Do mocowania okładzin stosować zaprawy klejowe. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych

stosować zaprawy lub kity trwale plastyczne.

3.2.2. Okładziny ceramiczne

Podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe i gipsowo-kartonowe. Podłoże powinno być równe,

niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów.

Przy mocowaniu, za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach

ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta na

ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi

masami naprawczymi.

Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak dla

okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych.

Na stwardniałym podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy

ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę

klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą

zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie

przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Szerokość spoiny powinna wynosić 3 mm, a dla jej uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki

dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie okładzin ceramicznych:

Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić

i wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją

producenta. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.

3.2.3. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

- Do drewnianych elementów konstrukcji płyty gipsowo-kartonowe należy mocować za pomocą

specjalnych wkrętów do drewna, a do elementów metalowych za pomocą wkrętów do metalu.

- Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione

w licowe powierzchnie płyt ok, 2 mm.

- Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty, określa norma PN-B~10122:1972.

- Styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową.

18

Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych

- Okładziny z płyt gipsowo-karonowych mogą być układane bez spoin albo ze spoiną płaską lub wklęsłą.

W przypadku układania bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować. Miejsce styku można dodatkowo

wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej.

4. Sprzęt.

Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

5. Transport.

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola robót tynkarskich i okładzinowych

Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.3-3.3.10 normy PN-70/B-10100.

- Kontrola wykonania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:

- przyczepności tynku do podłoża,

- grubości,

- wyglądu powierzchni,

- wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity,zacieki itd.),

- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykończenia naroży i obrzeży,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi.

Tynki wykonane ręcznie lub mechanicznie powinny spełniać następujące wymagania

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: <3mm na całej

długości łaty kontrolnej 2 m.

- odchylenie powierzchni i krawędzi w kierunku pionowym <2mm na 1 m i ogółem <4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 wysokości oraz < 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego <3 mm/m. i ogółem <6mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

W czasie wykonywania robót tynkarskich powinna być przeprowadzona kontrola międzyfazowa

dotycząca:

- sprawdzenia jakości podkładu pod tynkami

- sprawdzenia jakości stosowanych materiałów,

- sprawdzenia jakości powłok tynkarskich. Podczas sprawdzenia należy zwrócić uwagę na

równomierność rozłożenia tynku oraz jednolitość koloru i odcień warstwy tynkarskiej.

- sprawdzenia temperatury w czasie tynkowania i schnięcia powłok

- przyczepności tynku do podkładu

- odporności na zmywanie wodą

- odporności na wycieranie

Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100.

6.2. Badanie gotowej okładziny polega na:

Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie; zgodności

z dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań

międzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.

Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:

- sprawdzeniu przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych

miejscach; głuchy dźwięk wskazuje na złe przyleganie okładziny

- sprawdzeniu prawidłowości przebiegu spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm

- sprawdzeniu prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych

do siebie kierunkach łaty 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar prześwitu z dokładnością do

1 mm

- wizualnej ocenie szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia

- wizualnej ocenie jednolitości barwy płytek

19

Kontrola wykonania okładzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna być dokonana zgodnie

z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

7. Odbiór robót.

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 9

Podstawę do odbioru tynków i okładzin stanowi stwierdzenie zgodności wykonania, z dokumentacją

projektową i zatwierdzonymi zmianami.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

pełną dokumentację wykonawczą,

protokół z badań kontrolnych,

deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów,

protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących.

Zgodność wykonania tynków lub okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie

porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami

podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych

warunkach technicznych.

Tynki lub okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem,

że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu i nie obniżają komfortu użytkowania.

Protokół odbioru powinien zawierać:

podsumowanie wyników badań,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami

projektowymi,

wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

Kontrola wykonania tynków pocienionych powinna obejmować co najmniej sprawdzenie; zgodności z

ustaleniami projektowymi, materiałów, sprawdzenie podłoży, przyczepności tynku do podłoża, grubości

tynku, sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, prawidłowości wykonania

powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych. Kontrola powinna być przeprowadzona nie później niż przed upływem l roku od daty

ukończenia robót tynkowych.

- Sprawdzenie zgodności wykonanych tynków z ustaleniami technicznymi polega na ustaleniu, czy

wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury są zgodne z ustaleniami technicznymi.

- Sprawdzenie materiałów polega na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami

projektowymi, czy legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w

ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli

przed wykonaniem tynków.

- Sprawdzenia podłoży dokonuje się na podstawie zapisów z kontroli przed wykonaniem tynków.

- Przyczepność tynku do podłoża sprawdzić należy wizualnie i przez opukanie tynku drewnianym

młotkiem. W przypadku stwierdzenia odparzeń, pęcherzy, złuszczeń oraz głuchego odgłosu przy

opukiwaniu drewnianym młotkiem tynk należy wykonać ponownie.

- Sprawdzenia grubości tynku dokonujemy metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta

ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku lub w przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego

pomiaru w miejscu odkrywki. Grubość tynku powinna być zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie

mniejsza niż 2 mm i nie większa niż 8 mm.

Sprawdzenia wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku należy dokonać metodą oględzin

wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni ręką. Powierzchnia tynku powinna mieć jednolitą

fakturę i barwę zgodną z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest występowanie rys, spękań,

pęcherzy, smug, plam, prześwitów podłoża, wykwitów i zacieków. Pow. tynku nie powinna pylić.

Sprawdzenia prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku należy dokonać w sposób podobny

jak w p. 4.3.8 normy PN-70/B-10100. Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawędzi tynku

są takie jak wymienione w tablicy 5 dla tynków kategorii III normy PN-70/B-10100.

Sprawdzenia prawidłowości tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy

dokonać metodą oględzin wizualnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane

zgodnie z ustaleniami projektowymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy

ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przez odcięcie. W miejscach przebiegu

szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony zgodnie z projektem.

20

Usuwanie niezgodności. Jeśli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać napraw

usterek zgodnie z procedurą usuwania niezgodności. Procedury usuwania niezgodności i stosowane

materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego.

8. Podstawa płatności

Podstawą odbioru tynków jest 1 m2 powierzchni tynku.

Podstawą odbioru okładziny ściennej z płytek ceramicznych jest 1m2 okładziny.

Podstawą odbioru okładziny z płyt g-k jest 1 m2 okładziny

9. Przepisy związane.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-10106:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty do okładzin pionowych zewnętrznych

i wewnętrznych

PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne

PN-B-11021:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewnętrzne

PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i okładziny

stopni

PN-B-06191.-1997 Roboty kamienne. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej

PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie Okładziny kamienne. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne

PN-B-10122.-1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalno-montażowych. Tom I, część 4. Arkady,

Warszawa 1990.

21

SST - 06.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac malarskich

wykonywanych w budynku opisanym w SST 00.00.00. Wymagania ogólne

1.2. Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robót malarskich na obiekcie opisanym w ST 00.00.00. pkt. 1.1.

2. Materiały.

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

Do malowania pomieszczeń w budynku należy stosować farby akrylowe, wodorozcieńczalne,

paroprzepuszczalne gat. I do wewnętrznego stosowania lub farby lateksowe o podobnych

właściwościach.

Podkłady gruntujące pod powłoką malarską należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Do wykonania lamperii stosować emalie akrylowe wodorozcieńczalne.

1. Sprzęt

Ogólne wymagania dot. sprzętu zostały podane w SST 00.00.00. punkt 4.

Do wykonania robót malarskich stosuje się następujący sprzęt: szczotki malarskie, pędzle, wałki, agregat

do wykonywania robót metodą natrysku itp.

2. Transport

Ogólne wymagania dot. transportu zostały podane w SST 00.00.00. punkt 5.

Materiały malarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu spełniającym wymagania SST

00.00.00. punkt 5.

6. Wykonanie robót.

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00.:Wymagania ogólne”

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin,

- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty

do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne

i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym

kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach

olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież

ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać

zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi

i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru,

- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu,

fluatów.

6.2. Przygotowanie powierzchni.

Przed przystąpieniem do malowania należy naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej

naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych

fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bez-pośrednio

przed użyciem.

Do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń olejowych lub innych tłustych plam należy

stosować benzynę ekstrakcyjną przy mocniejszych zabrudzeniach i plamach szczególnie trudnych do

usunięcia stasować benzynę i 5% roztworów fosforanu sodu. Dla zanieczyszczeń alkalicznych

stosować 10% roztwór kwasu octowego. Elementy metalowe oraz rdzawe plamy należy pokryć powłoką

ochronną z bezbarwnych roztworów żywicznych.

Wszelkie nierówności, spoiny a także elementy betonowe i żelbetowe należy uzupełnić zaprawą

gipsową, szpachlówka gipsowo-klejową lub gotowymi masami szpachlowymi. Warstwę wierzchnią

przecierać zaprawą gipsową do uzyskania powierzchni o gładkości zbliżonej do materiału ściany.

22

Na powierzchni podłoża nie powinny występować miejscowe zgrubienia i wystające nieruchomości. Na

gładkich powierzchniach tych ścian dopuszczalne są drobne wgłębienia w liczbie 3/m2 o średnicy do 5

mm i głębokości do 3 mm. Odchylenie powierzchni podłoża do płaszczyzny nie powinny być większe niż

2 mm w liczbie nie większej niż 3 na 2-metrowej łacie kontrolnej.

Podłoża sufitów i dolnych powierzchni biegów klatek schodowych przecierać w całości zaprawą

gipsową, a następnie przeszlifować. Nie mogą tu pozostać żadne smugi ani nierówności pozostałe po

szpachlowaniu.

Powierzchnie powinny być:

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),

- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach

w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach,

- suche - badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub

karbidowym), metodą suszarkowo - wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. Wilgotność

podłoża nie powinna być większa dla tynków c-w niż:

- w przypadku zastosowania farb emulsyjnych - 4 %.

- w przypadku stosowania farb olejnych - 3 %

Roboty malarskie wewnątrz budynku należy wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i naprawianych

miejsc Powierzchnie naprawiane powinny posiadać jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe, tzn. bez narostów betonowych,

zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy

do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania

jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),

6.3. Warunki przystąpienia do robót

Temperatura. - Roboty malarskie wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. W ciągu doby nie może

nastąpić spadek poniżej 0°C. Farbą silikonową można malować w temperaturze a:-5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C,

lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0''C

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi

itp. +15°C.

6.4. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnia betonu i żelbetu:

a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z conajmniej

14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,

b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą.

Podłoża tynkowe:

a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę

gipsową (z wyprzędzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży - zaprawę

cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyścić.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować roztworem gruntującym zalecanym przez

producenta farby.

Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: gruntem pokostowym,

środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod

malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:

a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,

b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,

c) zagruntować gruntem, np. pokostowym,

d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

6.5. Wykonywanie powłok malarskich

Zalecenia ogólne

- Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.

23

- Konsystencja farb do malowania natryskowego – może być rzadsza niż do malowania ręcznego

i wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć

odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych wodą,

w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby).

- Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać

pędzlem, natryskiem lub wałkiem.

- Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę .powłoki -wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był

prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu, lub do podłogi - przy malowaniu ścian.

- Malowanie farbami krzemianowymi:

Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem

szkła wodnego potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe - rozcieńczone

1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntem.

Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się tynkach i na podłożach zawierających

gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia

rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można

ponownie malować farbami krzemianowymi.

- Malowanie farbami emulsyjnymi

Należy sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej

transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po

wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe.

Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb

do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach

tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne.

Malowanie należy wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży

nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego -

farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%)

lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2

h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub

na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.

- Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem

producenta z wyprzedzeniem 24 h.

Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24 h. Powłok silikonowych nie można wykonywać na

słabych podłożach.

- Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych

Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem

natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego

koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami)

lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym

(z 24 h wyprzedzeniem) gruntem pokostowym.

Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do

gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb

nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby

nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii.

- Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi

się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia)

b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic

syntetycznych,

c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed

grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-

krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny

z przebiegiem słojów drewna.

24

6.6. Wykonywanie powłok lakierniczych

Rozróżnia się powłoki:

- schnące na powietrzu przez odparowanie rozpuszczalników, np. z wyrobów chlorokauczukowych,

nitrocelulozowych (tzw. Schnięcie fizyczne), lub z jednoczesnym utlenianiem się substancji

powłokotwórczej, np. z emalii i lakierów olejnych i żywicznych (tzw. schnięcie chemiczne),

- utwardzające się pod wpływem dodanego utwardzacza (katalizatora) lub wysokiej temperatury, np.

rozpuszczalnikowe wyroby silikonowe,

- utwardzające się chemicznie pod wpływem reakcji chemicznej (poliaddycji, polimeryzacji), np. wyroby

poliestrowe, epoksydowe.

Materiały używane w technikach lakierniczych są produkowane fabrycznie w postaci gotowej do

stosowania lub w postaci oddzielnych składników wymagających zmieszania przed użyciem. Ich

asortyment obejmuje materiały na warstwy wierzchnie i podkładowe oraz materiały pomocnicze, jak kity,

szpachlówki, rozcieńczalniki. Wyroby dwuskładnikowe po zmieszaniu mają określony czas przydatności,

w którym powinny być zużyte, potem nie nadają się do stosowania. Produkty handlowe mają

konsystencję do malowania pędzlem, natomiast do malowania metodą natrysku i zanurzenia należy je

rozcieńczyć odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Powłoki z emalii i lakierów z żywic syntetycznych stosowane są przede wszystkim jako wierzchnia

warstwa powłok olejnych na tynkach, podłożach drewnianych i innych.

Powłoki poliwinylowe stosowane są do ochrony elementów stalowych i betonowych przed szkodliwym

działaniem atmosfery przemysłowej. W zależności od agresywności

środowiska - powłoka z l warstwy farby poliwinylowej do gruntowania i z 3 lub 4 warstw emalii

poliwinylowej lub też 4-8 warstw farby i emalii. Nanoszenie warstw co 24 godz.

Powłoki nitrocelulozowe służą do wykańczania powierzchni drewna litego, uprzednio uszczelnionej

wypełniaczem porów i przeszlifowanego. Powłokę nanosi się 2-krotnie w odstępach 24 godz.

Powłoki chemoutwardzalne i poliuretanowe wykonuje się na powierzchniach z drewna

np. posadzki) i materiałów drewnopochodnych. Powłoka 2- lub 3-warstwowa (odstęp

czasu 24 godz.). Zaleca się szlifowanie papierem ściernym drobnoziarnistym pierwszej warstwy po

uprzednim jej przeschnięciu. Przy stosowaniu tych wyrobów należy ściśle przestrzegać wytycznych

producenta w zakresie przygotowania wyrobu do malowania i technologii wykonywania powłok oraz

zachować okres karencji przed eksploatacją.

7. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być przeprowadzona kontrola międzyfazowa

dotycząca:

a) jakości materiałów malarskich,

b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynków,

d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania

i schnięcia powłok.

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temp. +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%)

W trakcie kontroli jakości robót należy dokonać sprawdzenia:

- sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich. Podczas sprawdzania

jakości powłok malarskich należy zwrócić uwagę na równomierność rozłożenia farby oraz

jednolitość koloru i odcień powłoki malarskiej.

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok

- przyczepności

- odporności na zmywanie wodą

odporności na wycieranie

- wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, odporności powłok na

wycieranie i odporności na zmywanie wodą.

Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok

- Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie

i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug,

plam, spękań, łuszczeni

25

- Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na

szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od

podłoża.

- Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug,

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00.„Wymagania ogólne” pkt. 9

Podstawą odbioru jest 1 m2 malowanej powierzchni.

9. Przepisy związane

- PN-58/B-30177 - Kit szklarski kredowo-pokostowy.

- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne.

Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

26

SST - 07.00.00 INSTALACJA WOD-KAN.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z remontem instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót związanych z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej dla zadania opisanego

w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty których dotyczy poniższa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające

budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej.

instalacji wody zimnej

instalacji ciepłej wody użytkowej

instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Rurociąg wody – przewód wraz z niezbędnym uzbrojeniem przeznaczony do transportu wody

pitnej.

1.4.2. Przewody kanalizacyjne – przewody wraz z niezbędnym uzbrojeniem przeznaczone do

odprowadzenia ścieków sanitarnych (miska ustępowa, umywalka, kratka ściekowa).

1.4.3. Przybory sanitarne – miska ustępowa, umywalka, kratka ściekowa.

1.4.4.Sieć kanalizacyjna – przewody z rur PVC do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych oraz

rurą wywietrznikową wyprowadzoną nad dach z kominkiem wywietrznika.

1.4.5.Zawory kulowe przelotowe odcinające do przyborów sanitarnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1.Zgodność z dokumentacją projektową.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową oraz z zachowaniem

wymagań niniejszej SST. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej wymagają akceptacji

Zamawiającego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności bądź

deklarację zgodności z Polskimi Normami lub posiadać odpowiednie certyfikaty.

Na żądanie odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu

do stosowania w budownictwie, jego pozytywną ocenę higieniczną oraz wyniki badań stwierdzające

zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

2.2. Rury.

2.2.1. Rury z polipropylenu PP.

Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej w budynku objętym projektem przewidziano

zastosowanie rur ciśnieniowych z polipropylenu PP SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

2.2.2. Rury z PVC.

Do budowy przewodów odprowadzających ścieki sanitarne z przyborów zastosowano rury z PVC,

łączone kielichem z uszczelkami gumowymi.

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Ogólne warunki dot. sprzętu ujęto w SST 00.00.00. Wymagania ogólne

Do wykonania robót montażowych sieci wewnętrznej wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej,

wykonawca winien posiadać niezbędne narzędzia ręczne i z napędem elektrycznym (wiertarki, szlifierki,

giętarki, gwinciarki i drabiny).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rury wodociągowe i kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

27

Wolne końce wystające poza skrzynię transportową nie powinny być dłuższe niż 1 m. Rury w kręgach

powinny w całości spoczywać na skrzyni.

4.2. Transport przyborów sanitarnych i osprzętu do instalacji wodno-kanalizacyjnej winien przebiegać

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Roboty montażowe.

5.1.1. Montaż rurociągu wody pitnej.

Połączenia z rur PP uzyskuje się przez dociśnięcie dwóch rozgrzanych i nadtopionych powierzchni

łączonych elementów. W wyniku tego następuje polidyfuzyjne połączenie rur. Dopuszcza się stosowanie

metody zgrzewania doczołowego lub przy pomocy złącz elektrooporowych.

5.1.2. Montaż przewodów kanalizacji sanitarnej.

Rurociągi instalacji sanitarnej wykonane z rur PVC służące do odprowadzania ścieków

sanitarnych należy montować za pomocą złącz kielichowych z uszczelkami gumowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inżyniera, Program Zapewnienia Jakości (PZJ) w którym

określi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazywanymi przez Inżyniera.

6.2. Kontrola, badania i pomiary.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- systematycznej kontroli pełnego zakresu robót i sprawdzania ich zgodności z dokumentacją techn.

- kontroli zachowania warunków bezpieczeństwa pracy

- badania połączenia rur z PP wg. wytycznych producenta rur

Szczelność odcinka rur powinna być przeprowadzona zgodnie z PN-81/B-10725. Wyniki prób powinny

być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i

użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności przewód należy poddać płukaniu i

dezynfekcji. Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usunięcie wszelkich zanieczyszczeń

mechanicznych w przewodzie.

Woda płucząca powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeśli wyniki

badań wskazują na potrzebę dezynfekcji, proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworu

wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 h.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanego i odebranego rurociągu wody lub kanalizacji, oraz 1 szt

zamontowanego urządzenia.

8. Przepisy związane

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szkłem, gwintowane.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

PN-76/M-34034 - Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynowanych.

PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-88/M-54870 - Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika.

28

SST - 08.00.00.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące remontu

instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty których dotyczy niniejsza dokumentacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie

remontu instalacji C.O.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać certyfikat zgodności bądź deklarację

zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatę Techniczną.

2.2. Rury i grzejniki.

Rurociągi.

Przewidziano wymianę rurociągów stalowych rozprowadzających z pionów do grzejników.

Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z zaworem termostatycznym.

3. SPRZĘT.

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania powinien

wykazać się możliwością wykorzystania następującego sprzętu:

- spawarka gazowa,

- szczotki, pędzle,

- narzędzia ślusarskie.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur.

Rury stalowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej i zabezpieczy

wyroby przed przesuwaniem.

4.2. Transport grzejników.

Transport grzejników może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Grzejniki należy zabezpieczyć

przed przesuwaniem mogącym spowodować ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne

Instalacja ogrzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, spełnienia

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

Bezpieczeństwa konstrukcji

Bezpieczeństwa pożarowego

Bezpieczeństwa użytkowania

Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Ochrony przed hałasem i drganiami

Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu

użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie

ogrzewania i wentylacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej

instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych z drodze

rozporządzeń, zgodnie z art.. 7 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

5.2. Roboty montażowe.

5.2.1. Montaż i prowadzenie rurociągów.

29

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań

przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych możliwość odpowietrzenia

instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość

przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a poróżnianie z wody jest możliwe przez

przedmuchanie sprężonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach

stałych i ruchomych, usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału

z którego wykonane są rury. Przewody prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody

prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną stosować tuleje ochronne. W tulei nie może znajdować

się żadne połączenie rury. Gałązki grzejnikowe zasilające i powrót należy montować ze spadkiem nie

mniejszym niż 2 ‰.

Roboty montażowe wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych Cz. II z 1988 r.

5.2.2. Montaż grzejników.

Grzejniki montowane przy ścianie ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany

lub wnęki. Grzejniki montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. Grzejniki płytowe

stalowe montować zgodnie z instrukcją producenta.

Minimalne odstępy grzejników od ścian, podłóg i parapetów wynoszą:

- od ściany za grzejnikiem - 5 cm

- od podłogi - 7 cm

- od parapetu - 5 cm

Grzejniki zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót

wykończeniowych.

Grzejniki łączyć z rurami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez uszkodzenia gałązek

i ścian. W tym celu stosować złączki do grzejników.

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót

montażowych i wykończeniowych, a przed montażem sprawdzić jego szczelność przedmuchując

sprężonym powietrzem.

5.2.3. Montaż elementów uzbrojenia elementów instalacji c.o.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, w której jest zainstalowana. Powinna być tak

instalowana, by była dostępna do obsługi i konserwacji.

Przy każdym grzejniku zainstalować odpowietrzniki, zawór odcinający i regulacyjny usytuowany na

gałązce zasilającej. Uzbrojenie to jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego

ogrzewania.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po wykonaniu prób szczelności na zimno i gorąco, a przed założenia izolacji termicznej, należy elementy

stalowe użyte do wykonania węzłów cieplnych w instalacji zabezpieczyć antykorozyjnie.

Powierzchnie rurociągów oczyścić szczotkami drucianymi i po odtłuszczeniu powierzchni nałożyć

podwójną warstwę farby do gruntowania, a następnie emalię. Każda użyta farba musi mieć właściwości

termoodporne i posiadać odpowiednie atesty. Podczas malowania zastosować się do PN-79/H-97053

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

5.4. Regulacja instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury

regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych

i eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po

zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.

6. PRÓBA SZCZELNOŚCI.

Zakres badań odbiorczych:

- szczelności zimną wodą i na gorąco

- odpowietrzenia

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury

- zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną

Badanie szczelności nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 00C.

6.1. Badanie szczelności na zimno.

30

Badanie szczelności przeprowadzać przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej. Po

przepłukaniu instalacji wodą, na 24 godz przed rozpoczęciem badania szczelności instalację napełnić

wodą zimną i dokładnie odpowietrzyć.

W tym czasie przeglądnąć dokładnie instalację i po stwierdzeniu braku nieszczelności przeprowadzić

badanie szczelności na zimno zgodnie z PN-91/B-02419 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo”.

6.2. Badanie szczelności na gorąco.

Badanie szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań na zimno

zgodnie z PN-91/B-02419 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych. Badania.

Badanie szczelności i działania na gorąco przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby

szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań

zabezpieczenia instalacji.

Próbę szczelności zładu na gorąco przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości

przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów

obliczeniowych.

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w

ciągu co najmniej 72 godzin.

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp. oraz

skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie nieszczelności i usterki usunąć. Wynik

próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

7. ODBIORY.

7.1. Odbiór częściowy.

Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej powinien być przeprowadzony dla tych elementów

lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór ten przeprowadza się w

trybie przewidzianym dla odbioru końcowego bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Każdorazowo po

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół.

7.2. Odbiór końcowy.

Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót

montażowych przy instalacji, po wykonaniu izolacji cieplnej, wypłukaniu i napełnieniu wodą

i odpowietrzeniu instalacji, oraz po dokonaniu badań odbiorczych.

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów

częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu

istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z niniejszymi

warunkami oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.

W szczególności należy skontrolować:

– użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,

– prawidłowość wykonania połączeń,

– jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

– wielkość spadków przewodów,

– odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,

– prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

– prawidłowość ustawienia armatury,

– prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,

– prawidłowość zainstalowania grzejników,

– zgodność wykonania instalacji z dokumentacja techniczną.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci i instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

– dostawę materiałów,

– wykonanie robót przygotowawczych,

– montaż instalacji,

– montaż armatury,

– zabezpieczenie antykorozyjne,

– zabezpieczenie termoizolacyjne,

31

– pomiary i badania,

– opracowanie powykonawczej dokumentacji.

Podstawa płatności jest poprawne wykonanie instalacji wraz z robotami towarzyszącymi.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/H-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wybiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów

ciepłowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-91/B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

Obowiązujące akty prawne i przepisy:

– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

– Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

– Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt 6 – wymagania

techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury

32

SST - 09.00.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELEFONICZNA

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z remontem instalacji wewnętrznej elektrycznej i telefonicznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót związanych z budową instalacji energetycznych dla zadania opisanego w punkcie 1.1.

SST 00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne. Opracowanie swoim

zakresem obejmuje:

instalacje oświetleniowe

instalacje gniazd wtykowych 230V

instalację telefoniczną

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z SST 00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1.Zgodność z dokumentacją projektową.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową oraz z zachowaniem

wymagań niniejszej SST. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej wymagają akceptacji

Zamawiającego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, powinny posiadać certyfikat zgodności bądź

deklarację zgodności z Polskimi Normami lub posiadać odpowiednie certyfikaty.

Na żądanie odbiorcy producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu

do stosowania w budownictwie, jego pozytywną ocenę higieniczną oraz wyniki badań stwierdzające

zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm.

Zastosowane materiały muszą być zgodne z przyjętymi w dokumentacji.

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji energetycznej

3.1.1. Ogólne warunki dot. sprzętu ujęto w SST 00.00.00. Wymagania ogólne

3.1.2. Do wykonania robót montażowych sieci wewnętrznej energetycznej, wykonawca winien

posiadać niezbędne narzędzia ręczne i z napędem elektrycznym (wiertarki, szlifierki, giętarki,

gwinciarki i drabiny).

4. TRANSPORT.

Transport materiałów i osprzętu do wykonywania instalacji energetycznych winien przebiegać w sposób

zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Prace winna wykonywać firma, której pracownicy posiadają wymagane przepisami uprawnienia

budowlane i grupy SEP oraz aktualne przeszkolenie bhp.

- w czasie robót zachować przepisy bhp i szczególną ostrożność.

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i urządzeń posiadających homologację,

certyfikaty, atesty i znak bezpieczeństwa B.

- układanie kabli i przewodów oraz montaż osprzętu należy skoordynować z wykonawcami robót

budowlanych i innych branż w celu uniknięcia kolizji

- zachować wymagane przepisami normatywne odległości przewodów przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

z innymi instalacjami.

- po wykonaniu instalacji dokonać przewidzianych przepisami pomiarów izolacji przewodów i kabli,

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości przewodów ochronnych. Protokoły pomiarów

dołączyć do protokołu odbioru.

33

- zabrania się wykonywać prace montażowe pod napięciem.

- zwrócić uwagę aby inne urządzenia i instalacje nie zakrywały dostępu do puszek instalacji

elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ) w którym określi zamierzony sposób

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujące wykonanie robót

zgodnie z dokumentacją projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez

Zamawiającego.

6.2. Kontrola, badania i pomiary.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- systematycznej kontroli pełnego zakresu robót i sprawdzania ich zgodności z dokumentacją,

- kontroli zachowania warunków bezpieczeństwa pracy.

7. Przepisy związane

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków

ochrony zapewniające bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony

przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków ochrony

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem

przedtężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Ochrona p.pożarow.

PN-IEC 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.