EGZ. Nr

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY CHODNIKA w GUZEWIE GMINA RZGÓW

Działka: nr 222/1 - obręb Guzew – Babichy

Branża drogi:  CPV- 45233222-1

INWESTOR: Gmina Rzgów

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT:

ul. Prusa 2 m 42

97-300 Piotrków Tryb.

DATA: czerwiec 2010 r.

- WSTĘP

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową chodnika w Guzewie, Gmina Rzgów.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót z budową chodnika w Guzewie od wjazdu do posesji nr 50 do granicy posesji nr 61 i obejmują:

- wytyczenie chodnika km 0,35;

- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych szt. 20;

- rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu m2 28;

- koryto pod chodnik i zjazdy m2 525;

- wywóz ziemi m3 121,2;

- krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej m 356,0;

- obrzeża betonowe grub. 8 cm m 352,0;

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm m 525,0;

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 10 cm m2 362,7;

- podbudowa z betonu klasy C8/10 grub. 10 m2 162,25;

- chodnik z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm m2 2362,7;

- zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm m2 162,25.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności prowadzonych robót, bezpieczeństwo użytkowników drogi w trakcie wykonywanych prac, metody użyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodność z poleceniami Zamawiającego.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

    - Zabezpieczenie terenu wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz do ochrony przed zniszczeniem istniejących obiektów, takich jak: zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwadniające, urządzenia obce itp. występujących na przekazanym terenie w okresie wykonywania robót aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego.

Oznakowaniu podlegają także maszyny wykonujące prace. Maszyny samojezdne winny być dodatkowo wyposażone w pulsujące światła ostrzegawcze w kolorze żółtym.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz innych uciążliwości dla otoczenia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych z nimi związanych na przekazanym terenie.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy położonej w sąsiedztwie prowadzonych robót, spowodowane jego działalnością.

- MATERIAŁY

  - Materiały do wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie świadectwa, atesty, recepty w celu akceptacji.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w czasie realizacji robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wbudowywane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom:

- kruszywo drobne wg normy PN-EN 13043:2004;

- krawężniki betonowe 15x30x100 i obrzeża betonowe grub. 8 cm w/g normy PN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007 ( krawężniki betonowe, wymagania i metody badań );

- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm i 8 cm w/g normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 ( betonowe kostki brukowe, wymagania i metody badań ).

Materiały nie odpowiadające wymaganiom norm zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu niezbędnego do właściwego wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska   i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drodze.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.

Przed przystąpieniem do robót obowiązkiem Wykonawcy jest wytyczenie przez uprawnionego geodetę robót zgodnie z projektem , a po zakończeniu robót wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić program jakości poprzez sposób wykonania robót możliwości techniczne, kadrowe i organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.

Kontrola robót w czasie wykonania będzie miała na celu właściwą jakość robót.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Certyfikaty i deklaracje winny zapewnić zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz obowiązujących przepisów i dokumentów technicznych.

Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą i uporządkuje plac budowy.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określony faktyczny zakres wykonanych robót w zakresie zgodnym z umową. Wyniki obmiaru będą pisemnie przedstawione Zamawiającemu.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót będzie finalną oceną rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca po całkowitym zakończeniu robót.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich zakres  a Wykonawca usunie je na koszt własny w ustalonym terminie. Wykonawca po usunięciu usterek dokona powtórnego zgłoszenia robót do odbioru. Płatność za wykonane roboty zostanie dokonana po przedstawieniu faktury przez Wykonawcę.